双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2021年第一季度）
序号	项目名称	存在突出问题	落实整改情况
1	绿湖半岛1、2#楼及A1地下室	1、工程桩的混凝土抗压强度检测有部分不合格或无效试件，未见处理；2、基坑监测报表显示多处监测点超出报警值，未见设计单位、施工单位相应妥善处理措施。	1、1#和2#楼共有212、451、228、225四条三类桩，已经委托抽芯检测，部分工程桩混凝土试件不合格或无效，已委托抽芯检测。2、针对基坑变形超报警点部位各责任方已制定措施，现场已停止施工，待下一步按措施方案开挖施工。
2	欧雅春天花园-二期地下室（A区）	1、桩基础混凝土抗压强度检测有少部分超三个强度等级，未见处理；2、地下室顶板模板工程专项施工方案专家论证程序未完善。	1、底板混凝土超标部分已委托做实体强度检测。2、模板施工方案已按要求论证。
3	恒福君庭花园	1、基础分部未见验收，2、未见抗渗检测报告，3、混凝土抗压强度检测有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；4、钢筋退场有纸质记录，未见视频记录。5、人货梯外梁两端开口处“之”字杆缺失，附墙架处立杆断开成采用搭接，6、A区二十三层塔吊附墙右侧锚固点混凝土开裂脱落	基础分部已验收，其余问题已整改。
4	汇盈.世纪花城3#楼、4#楼、地下室B区	1、混凝土抗压强度检测有部分超三个强度等级，未见处理；2、3#楼钢筋加工厂无防护棚	1、混凝土检测超三个等级的混凝土使用部位，已委托检测，检测结果均达到设计要求。2、已增加钢筋加工防护棚。
5	君隆中央公馆1#、2#、3#、4#楼及地下室	现场已完工

/
6	清远金辉煌项目1#	现场已停工	/
7	清远职业技术学院艺术楼二次装修工程	现场已完工

/
8	广东财贸职业学院清远校区二期工程B-19	1、基础分部未见验收，2、混凝土抗压强度检测有部分超三个强度等级，未见处理结果；4、部分安全网未张挂。5、模板支撑局部使用顶托作底座（卫生间），局部模板支撑使用木枋叠木枋二次接长；6、安全警示标牌不足；7、消防灭火器材不足。	所提问题已整改
9	清远市奥体一号地项目4#楼	现场2台冲孔、一台旋挖桩机施工，未提供进场检测报告。	已提供进场检测报告
10	广东科贸职业学院清远校区二期工程-2-23#田径运动场	现场未发现明显问题	/
11	碧桂园新亚山湖城C区三期18#	现场未发现明显问题	/
12	碧桂园新亚山湖城C区三期2#、4#、5#	1、混凝土抗压强度检测有部分试件无效、不合格或超三个强度等级，未见处理结果；2、、主体分部未见验收；3、5号楼首层外脚手架局部安全立网未张拉；4、5#楼吊篮安装完成后未经第三方检测机构检测；5、5#楼施工升降机有发现施工人员违规操作施工升降机。	混凝土实体检测已经完成未出报告，主体分部验收待出具报告后组织，其余已整改。
13	清远雅居乐花园一期15#	1、主体结构分部未见验收；2、未见装修装饰分部的资料。	主体分部验收资料已收集齐全，准备验收，其余已整改。
14	美林湖水镇T区B6#楼	1、钢筋力学性能检验未见报告。	钢筋已送检，报告结果未出。
15	清远国际公馆6#、7#楼	1、基础分部未见验收，2、混凝土抗渗检测未见报告；3、混凝土抗压强度检测有部分超三个强度等级，未见处理结果；4、混凝土实体强度抽测未见报告；5、消防水管材质与规范要求不符，部分消防栓缺失；6、施工升降机外架两端开口处“之”字杆缺失，附墙架处立杆使用搭接；7、首层砂浆搅拌作业防护棚，棚顶防护不到位。	1、准备组织基础分部验收，其余质量问题已整改。2、安全整改不到位，已责令继续整改并诚信扣分处理。